Таблица примерных настроек для сварочных полуавтоматов SPARK PowerARC

(сварочная проволока SPARK ER70S-6, защитный газ CO2)

| Модель полуавтомата SPARK | Сварочная проволока Ø (мм) | Скорость подачи проволоки (положение регулятора) | Напряжение (положение регулятора) |
| --- | --- | --- | --- |
| SPARK PowerARC 160 | 0,6 | 1 | 4 |
|  |  | 2 | 5 |
|  |  | 3 | 6 |
|  |  | 4 | 7 |
|  | 0,8 | 1 | 5 |
|  |  | 2 | 6 |
|  |  | 2,5 | 6 |
|  |  | 2,8 | 7 |
| SPARK PowerARC 200 | доп. ролик 0,6 | 4 | 4,5 |
|  |  | 4,5 | 4,5 |
|  |  | 5,5 | 5,5 |
|  |  | 6,5 | 6,5 |
|  | 0,8 | 3,5 | 6 |
|  |  | 4,5 | 7 |
|  |  | 5,5 | 8 |
|  |  | 6,5 | 9 |
|  | 1,0 | 2,5 | 6 |
|  |  | 3 | 6 |
|  |  | 3 | 6,5 |
|  |  | 3,5 | 7,5 |

| Модель полуавтомата SPARK | Сварочная проволока Ø (мм) | Скорость подачи проволоки (положение регулятора) | Напряжение (положение регулятора) |
| --- | --- | --- | --- |
| SPARK PowerARC 230 | доп. ролик 0,6 | 4 | 3,5 |
|  |  | 4 | 4 |
|  |  | 4,5 | 5 |
|  |  | 5 | 5,5 |
|  | 0,8 | 4 | 5 |
|  |  | 5 | 6 |
|  |  | 6,5 | 7,5 |
|  |  | 8 | 9 |
|  | 1,0 | 2,5 | 4,5 |
|  |  | 2,5 | 5 |
|  |  | 3 | 5,5 |
|  |  | 3,8 | 6,5 |

Таблица примерных настроек для сварочных полуавтоматов SPARK MultiARC

(сварочная проволока SPARK ER70S-6, защитный газ CO2)

| Модель полуавтомата SPARK | Сварочная проволока Ø (мм) | Скорость подачи проволоки (положение регулятора) | Напряжение (положение регулятора) |
| --- | --- | --- | --- |
| SPARK MultiARC 200 | доп. ролик 0,6 | 4 | 5 |
|  |  | 4,5 | 5 |
|  |  | 5 | 5,5 |
|  |  | 5,5 | 5,5 |
|  | 0,8 | 4 | 6 |
|  |  | 4,5 | 6 |
|  |  | 5 | 6,5 |
|  |  | 5,5 | 7,5 |
|  | 1,0 | 3 | 5,5 |
|  |  | 3 | 6 |
|  |  | 3,2 | 6,5 |
|  |  | 3,2 | 7 |
| SPARK MultiARC 240 | доп. ролик 0,6 | 4,5 | 3 |
|  |  | 5 | 3 |
|  |  | 5,5 | 3 |
|  |  | 5,5 | 3,5 |
|  | 0,8 | 4,5 | 2,5 |
|  |  | 5 | 3 |
|  |  | 5,5 | 3,5 |
|  |  | 6 | 4 |
|  | 1,0 | 3 | 3,5 |
|  |  | 3,3 | 4 |
|  |  | 4 | 5 |
|  |  | 4,2 | 5,2 |